## 质量检测报告/CERTIFICATE OF ANALYSIS

品名/Product Name：空心玻璃微珠/Hollow Glass Spheres

规格型号/Spec：HS42K

批次号/Lot：230328062

| No. 编号 | Testing Items 检测内容 | Unit 单位 | Control Standard 控制标准 | Testing Results 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appearance 外观颜色 | -- | White and Good fluidity 白色 | White and Good fluidity 白色 |
| 2 | Moisture 潮湿度 | % | ≤0.50 | 0.20 |
| 3 | Flotation 漂浮率 | % | ≥95 | 98 |
| 4 | Bulk Density 堆积密度 | g/cm3 | 0.21～0.24 | 0.22 |
| 5 | Particle Size 粒径 | µm | D90≤40 | 39.19 |
| 6 | Specific Gravity 真实密度 | g/cm3 | 0.40～0.44 | 0.4297 |
| 7 | Crush Strength 抗压强度 （破碎率） | % | 8000psi | 合格 |

检验员/Quality Inspector：                    日期/Date： 2023-07-14